## Slide 1: Formação de Filme de Látexes

## Slide 2: Formação de filme de látexes
Dispersão estável:
  DLVO
  CCC (concentração crítica de coagulação)
Filme de látex:
  contínuo
  homogêneo
  transparente
  elevada resistência mecânica
Quais são as forças responsáveis por essa transformação?
Qual é origem dessas forças?

## Slide 3: Estágios de formação de filme de látexes
Estágio I: evaporação da água e empacotamento das partículas
Estágio II: deformação das partículas
Estágio III: interdifusão de cadeias poliméricas entre as partículas (coalescência)
Estágio I
Estágio II
Estágio III

## Slide 4: Evaporação de água
P.A. Steward, J. Hearn, M.C. Wilkinson, An overview of polymer latex film
formation and properties, Advances in Colloid and Interface Science 86 2000 195.

## Slide 5: Fatores que afetam a formação de filme de látexes
Condições ambientais: temperatura e umidade relativa do ar
Características das partículas: composição química, morfologia e tamanho
Aditivos: surfactantes, coalescentes e pigmentos

## Slide 6: Efeito da temperatura na formação de filme de látexes
TMFF: temperatura mínima de formação de filme de látexes
Temperatura mínima para se formar filmes de látexes transparentes e coesos é chamada de TMFF (temperatura mínima de formação de filme de látex);
Fábricas de látexes monitoram efeitos da composição química e tamanho de partículas através de medidas TMFF.
Aparelho de medida TMFF

## Slide 7: Efeito da temperatura na formação de filme de látexes
Tg: temperatura de transição vítrea
Tg pode ser estimada considerando a composição do copolímero através da equação de FOX (Fox, T.G. Bull. Am. Phys. Soc. 1956, 1, 123. )
Estágio I
Estágio II
T>TMFF
Estágio III
T>Tg
Filme transparente e coeso
Filme com resistência mecânica elevada

## Slide 8: Diferença entre Tg e TMFF: efeito da composição química
Partículas uniformes e hidrofóbicas
  Tg~TMFF (deformação e coalescência ocorrem simultaneamente)
Partículas contendo copolímeros hidrofílicos
  Tg>TMFF (plasticização pela água)
deformação
coalescência
deformação
coalescência
TMFF
Tg
casca dura
caroço mole

## Slide 9: Efeito da temperatura na formação de filme de látexes
A. J. Keslarek, C. A. R. Costa, and Fernando Galembeck*, Electric Charge Clustering and Migration in Latex Films:A Study by Scanning Electric Potential Microscopy, Langmuir 2001, 17, 7886-7892.
Filme seco 25 oC
Filme seco 25 oC
Recozido 90 oC, 7 h

## Slide 10: Estágio I
Evaporação da água e empacotamento das partículas
  Secagem homogênea
  Secagem irregular
    Vertical: convecção é maior do que a difusão
    Horizontal: pressão capilar
    Efeito da velocidade de secagem no empacotamento:
      Cúbico (FCC) ou hexagonal de face centrada (FCC):  = 0.74
      Randômico:  = 0.64
Morfo9: o empacotamento é influenciado pelo fato das partículas possuirem ou não tempo de se empacotar. Logo para altas velocidades de secagem há empacotamento randômico. Para velocidades baixas pode se formar empacotameto cúbico e hexagonal de face centrada
o tipo de secagem assim como a velocidade podem influenciar o empacotamento das partículas
FCC ou HPC
Randômico

## Slide 11: Estágio I
Secagem irregular
Frentes de secagem lateral (Hwa, J.C.H. J. Polym. Sci. 1964, Part A2, 785.)
Região 1: dispersão de látex túrbida
Região 2: partículas floculadas parcialmente túrbidas
Região 3: filme seco transparente
1
2
3

## Slide 12
Estágio I
J. M. Salamanca, E. Ciampi, D. A. Faux, P. M. Glover, P. J. McDonald, A. F. Routh, A. C. I. A. Peters, R. Satguru, and J. L. Keddie, Lateral Drying in Thick Films of Waterborne Colloidal Particles, Langmuir 2001, 17, 3202-3207.
Secagem lateral irregular

## Slide 13: Estágio I
Secagem lateral
Modelo de Routh & Russel (Routh, A.F.; Russel, W.B.; AICHE J. 1998, 44, 2088. ):
  Pressão capilar (p1) versus pressão nas partículas empacotadas (p2)
  Tempo em aberto: recessão da frente de secagem
    p2 > p1
    pc=p1/p2
p2
p1
  Secagem irregular: minimização de pc
  Secagem homogênea: maximização de pc
  pc: pressão capilar (p1) normalizada pela
  pressão nas partículas empacotadas (p2)
  o: viscosidade na taxa de cisalhamento nula
  : tensão superficial do líquido
  E: velocidade de evaporação da água
  a: raio das partículas
  : viscosidade do meio contínuo
  m: fração volumétrica de sólidos na região de partículas empacotadas

## Slide 14: Secagem vertical
A. F. Routh., W. B. Zimmerman, Distribution of particles during solvent evaporation from films, Chemical Engineering Science 59 (2004) 2961 – 296.
Número de Peclet (Pe): controla a distribuição vertical das partículas no filme
Pe 6RoHE
KT
=
Do KT
6Ro
=
Do: coeficiente de difusão
KT: energia térmica
: viscosidade do solvente
Ro: raio da partícula
H: espessura do filme
E: velocidade de evaporação
Pe>1: convecção das partículas é maior que a difusão
Pe<1: convecção das partículas é menor que a difusão
Solid Region
Fluid Region
Morfo9:
Como ocorre a frente de secagem vertical? Em que condições ela se propaga da superfície para o interior do filme
O que acontece quando Pe=1? Não há evaporação?

## Slide 15: Estágio I
Secagem versus distribuição de surfactantes
Dispersões contendo surfactante e excesso de eletrólitos secam de forma irregular.
Juhué, D.; Wang, Y.; Lang, J.; Leung, O-M.; Goh, M.C.; Winnik, M.A. J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys. 1995, 33, 1123.)
Excesso
de surfactante
lavagem
buraco
A partição de surfactantes e espécies solúveis em água não é uniforme ao longo da espessura do filme
Excesso de surfactante
de eletrólito
J. Mallegol, J.-P. Gorce, O. Dupont, C. Jeynes, P. J. McDonald, and J. L. Keddie, Origins and Effects of a Surfactant Excess near the Surface of Waterborne Acrylic Pressure-Sensitive Adhesives, Langmuir 2002, 18, 4478-4487.

## Slide 16: Empacotamento
Principais técnicas: Espalhamento de luz, SAXS, TEM, AFM
Empacotamentos predominantes:
  Randômico (Ballauf)
  FCC (Lindner)
  HCC
  BCC
Efeitos:
  polidispersidade
  bimodalidade
AFM- PS
TEM-PS/HEMA

## Slide 17: Estágio II: Deformação
No início da deformação ocorre preenchimento dos buracos, acompanhado de um encolhimento do filme (i.e. redução de 26 % do volume);
Forças com diferentes magnitudes ao longo do filme devido à presença das interfaces água-substrato, água-ar, polímero-substrato podem gerar encolhimento anisotrópico resultando em trincas ou rachaduras do filme;
Preenchimento dos buracos
Redução de 26 %
do volume
F
F
F
F
F
F
F
F
A facilidade com que as partículas se deformam para fechar os buracos também depende do seu comportamento mecânico.

## Slide 18: Forças operativas
M. Visschers, J. Laven, A. L. German, Current understanding of the deformation of latex particles during film formation, Progress in Organic Coatings 30 (1997) 39.
Estágio II: Deformação

## Slide 19: Estágio II: Deformação
Forças operativas:
  Superficiais (FS): 10-7 N
  Forças capilares (FC):1-3 10-7 N
  Van der Waals (FV): 5 x 10-9 N
  Gravitacional (Fg): 10-16 N
  Repulsão eletrostática (Fe): 10-10 N
Resposta das partículas (FG):
  Esferas elásticas
  Esferas eláticas na presença de forças atrativas de Van der Waals
  Corpos Viscosas
  Esferas visco-elásticas
Morfo9:
O QUE É FS?
tensão interfacial polímero/ar e tensão interfacial polímero/água

## Slide 20: Estágio II: Deformação
Sinterização a seco: tensão superficial polímero/ar
Sinterização em água: tensão interfacial polímero/água
Sinterização em atmosfera úmida: tensão interfacial polímero/água
Pressão Capilar
Recessão da frente de água:
  Pressão capilar
  Sinterização seca ou
  sinterização em atmosfera úmida
Deformação de Sheetz: pressão através de pele formada devido à secagem vertical irregular

## Slide 21: Estágio II: Deformação
Forças motoras versus forças de reação: DEFORMAÇÃO
  Distância entre os centros das partículas
.
.
F
F
.
.
F
F
2Ro(1-R)
Ro= raio das partículas originais
R= resistência das partículas à deformação
Morfo9:
O que é strain?

## Slide 22: Estágio II: Deformação
Forças de reação características das partículas:
  partículas elásticas (Hertz): R= 0.234 (/ RoG)
    G: módulo de cisalhamento
  partículas viscosas (Frenkel): R= 3t / 4Ro
    : viscosidade
  partículas viscoelásticas (Routh & Russel):
    G(t): módulo de relaxação de tensão
Morfo9:
Quais são as evidências experimentais que sugerem que as partículas sejam visco-elásticas
Exemplo TMFF ou ponto de claridade óptica muda em função do tempo

## Slide 23: Estágio II: Deformação
Deformation Mechanisms during Latex Film Formation:Experimental Evidence Alexander F. Routh and William B. Russel, Ind. Eng. Chem. Res. 2001, 40, 4302-4308.
Morfo9:
Esse modelo geral mostra que controlando parâmetros experimentais é possível os mecanismos de deformacao
Esse modelo mostra como a deformação das partículas não é completamente desvinculada da secagem do filme ou seja tanto  como Pe dependem da velocidade de evaporação E e das características visco-elásticas das partículas
: tempo requerido para que ocorra colapso viscoso/tempo de evaporação
E: velocidade de evaporação (temperatura e umidade relativa do ar)
Ro: raio das partículas
o: viscosidade (temperatura)
: tensão superficial
H: espessura do filme
Regimes dos mecânismos de deformação

## Slide 24: Estágio III: Coalescência
Coalescência:
  Partículas homogêneas estabilizadas por surfactantes: coalescência é a fusão das partículas acompanhada da expulsão das moleculas de surfactantes
  Partículas core-shell: coalescência é a fusão das partículas que ocorre com a ruptura da casca hidrofílica permitindo o contato direto entre os caroços das partículas (Chevalier, Y.; Pichot, C.; Graillat, C.; Joanicot, M.; Wong, K.; Maquet, J.; Lindner, P.; Cabane B. Colloid Polym. Sci. 1992, 270, 806. )
A força motora para ocorrência de coalescência é a redução da energia superficial
Sinterização:
    ar: tensão interfacial polímero/ar
    água: tensão interfacial polímero/água
A resistência mecânica dos filmes atinge o valor máximo quando as cadeias poliméricas difundem uma extensão comparável ao seu raio de giro (Richard, J.; Maquet, J. Dynamic micro-mechanical investigations into particle/particle interfaces in latex films. Polymer 1992, 33(19), 4164-4173.)
Morfo9:
Estudar para dar o contexto sobre a descoberta da ocorrência de coalescência por VoyutisKi

## Slide 25: Estágio III: Coalescência
Sinterização em ar:
Morfo9:
No caso de sinterização em ar as partículas deformam e coalescem concomitantemente
No caso de sinterização em água existe também a presença de água entre as partículas como uma barreira para a coalescência

## Slide 26: Estágio III: Coalescência
Partículas estabilizadas por surfactantes
  Coalescência: T>Tg partícula
    Exemplo: látex de estireno-butadieno (SB)
    estabilizado por surfactante
    Tg SB~25 oC
    Coalescência: T> 25 oC
Partículas do tipo casca-caroço contendo casca de alta Tg (membrana hidrofílica)
  Coalescência: T>Tg casca
    Exemplo: látex com miolo de estireno-butadieno (SB) e casca de ácido acrílico (AA)
    Tg SB~25 oC e Tg AA > 100 oC
    Coalescência: T> 100 oC
SB
AA
AA
AA
AA
SB

## Slide 27: Estágio III: Coalescência
Efeito da [AA] na coalescência
  WinniK et al. DET (direct non radiative energy transfer)
  Joanicot et al. SANS
   [AA]:  velocidade
  interdifusão
Morfo9:
DET: excita-se o sistema com a energia do antraceno e acompanha como a emissão do pireno aumenta com o tempo
SANS: modelos que relacionam o aumento do raio com o coefieciente de interdifusão
naftaleno
+
pireno
receptor
doador
h
h
h

## Slide 28: Efeito da concentração de ácido acrílico (AA) na morfologia e distribuição de potenciais elétricos
[AA] baixa
[AA] alta
[AA] média
AFM:
[AA]:  visualização dos contornos
    das partículas
SEPM:
[AA]:  distribuição
de íons

## Slide 29: Coalescência versus segregação de espécies hidrofílicas
Modelo de inversão de fases (Joanicot, M.; Wong, K.; Richard J.; Maquet, J.; Cabane, B. Macromolecules 1993, 26, 3168. )
Fase contínua:
polímero hidrofóbico
Fase contínua:
casca hidrofílica
Fase descontínua:
miolo hidrofóbico
Fase descontínua:
polímero hidrofílico

## Slide 30: Coalescência x agente plastificante
Agente plastificante ou de coalescência:
  Co-solventes que podem ser incorporados às dispersões de látexes para aumentar a mobilidade das cadeias polímericas.
  Estes co-soventes podem ser voláteis e serem eliminados durante a secagem do filme.
A. J. Keslarek, C. A. R. Costa, and Fernando Galembeck*, Electric Charge Clustering and Migration in Latex Films:A Study by Scanning Electric Potential Microscopy, Langmuir 2001, 17, 7886-7892.
Fime seco em atmosfera ambiente, 25 oC
Filme seco em atmosfera saturada de tolueno, 25 oC
Filme seco em atmosfera saturada de clorofórmio, 25 oC
Morfo9:
Comentar sobre as restrições ambientais com relação ao uso de agentes de coalescência que liberam solventes na atmosfera
Atualmente, prefere-se trabalhar com látexes formados por copolímeros e morfologias casca-miolo para se tentar evitar o uso de co-solventes

## Slide 31: Coalescência versus Nivelamento
Morfo9:
A fração volumétrica de cadeias poliméricas que se difundiam de uma partícula para outra não era suficiente para justificar a extensão do nivelamento
Como pode ocorrer o desaparecimento dos contornos das partículas apenas a partir do seu nivelamento?
Em condições em que a viscosidade no interior das partículas é muito baixa e desse modo a mobilidade das cadeias é muito alta devido à ação da tensão superficial é possível se provocar alisamentos da superfície tão elevados que a superfície parece perfeitamente plana
Logo toda vez que a gente avaliar morfologia de partículas através de AFM a gente vai estar acampanhando principalmente mudanças de nivelamento das partículas

## Slide 32: Nivelamento versus Coalescência
  Tsecagem>Tg
    Coalescência: interdifusão de cadeias poliméricas (energia térmica)
    Nivelamento: rearranjo das cadeias poliméricas no interior das partículas (tensão superficial polímero/ar)
Difusão de cadeias durante o nivelamento é quatro ordens de magnitude maior que a difusão de cadeias durante a coalescência (M.C. Goh, D. Juhúe, O.M. Leung, Y. Wang, M.A. Winnik, Langmuir 1993, 9, 1319.)
AFM versus DET
E. Perez and J. Lang, Flattening of Latex Film Surface and Polymer Chain Diffusion, Langmuir 2000, 16, 1874-1881.

## Slide 33: Efeito do Recozimento e Envelhecimento
Nivelamento:
  Diminuição da rugosidade
  Desaparecimento dos contornos das partículas
E. Perez and J. Lang, Flattening of Latex Film Surface and Polymer Chain Diffusion, Langmuir 2000, 16, 1874-1881.
Látex PBMA ( poli(butilmetacrilato))
25 oC
90 oC
100 min
90 oC
10 dias e 19 h
Látex PBMA reticulado
Látex do tipo casca-caroço PBMA-PBMA com caroço reticulado